

Гумени компенсатори тип ZKB и ZKT
Предназначение и особености


                 ZKB
	· Гумените компенсатори тип ZKB се монтират в тръбни инсталации.

· Те поглъщат разширявания, свивания, трептения и вибрации в тръбопровода.
· Изработени са от CR (polychloropren) гума, а фланците са от галванизирана стомана.
· Възможна е изработка и с фланци от неръждаема стомана.

· Стандартно се произвеждат с размери от 1 ¼ “ до 24”. По поръчка могат да се произведат и с размери от ø 28” до 36”.
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	Технически характеристики


	С фланци PN 10

Размер
 [DN]
PFA
[bar]

PS
[bar]

mm
inch
вода

L1

L2

G1

G2

  32
1 ¼

16
16
16
0.5
16
  40
1 ½

16
16
16
0.5
16
  50
2

16
16
16
0.5
16
  65
2 ½

16
16
16
0.5
15
  80
3

16
16
16
0.5
12
100
4

16
16
16
0.5
10
125
5
16
16
16
0.5
8
150
6
16
13
16
0.5
6
200
8
10
10
10
0.5
5
250
10
10
8
10
0.5
4
300
12
10
6
10
0.5
3
350
14

8
5
10
0.5
2
400
16

8
5
10
0.5
2
450
18

8
4
10
0.5
2
500
20

8
4
10
0.5
2
600
24

8
3
10
0.5
1

	С фланци PN 16
Размер 
[DN]
PFA
[bar]

PS
[bar]

mm
inch
вода

L1

L2

G1

G2

200
8
16
10
16
0.5
5
250
10
16
8
16
0.5
4
300
12
16
6
16
0.5
3
350
14

8
5
14
0.5
2
400
16

8
5
12
0.5
2
450
18

8
4
11
0.5
2
500
20

8
4
10
0.5
2
600
24

8
3
10
0.5
1
PFA – Допустимо работно налягане за вода

PS – Максимално допустимо налягане

L1 – Агресивни флуиди

L2 – Други флуиди

G1 – Агресивни газове

G2 – Други газове

Според PED директива 97/23/CE.

	Габаритни размери



     Крива налягане - температура
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DN

“
A

mm
H

mm
L

mm
Kg
1 ¼

  32

140
  95
  3.00
1 ½

  40
150
  95
  3.50
2

  52
165
105
  3.86
2 ½

  68
185
115
  5.45
3

  76
200
130
  6.50
4

103
220
135
  7.00
5

128
250
170
11.00
6

152
285
180
14.00
8

194
340
205
20.91
10

250
395
240
25.00
12

300
445
260
38.18
14

320
505
265
50.00
16

372
565
265
60.00
18

415
615
265
70.00
20

454
670
265
88.64
24

580
780
264
95.00

	Тип ZKB от  1 ¼”  до 12”
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Тип ZKB от  14”  до 36”
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Предназначение и особености


      ZKT
	· Гумените компенсатори тип ZKT се монтират в тръбни инсталации.

· Те поглъщат разширявания, свивания, трептения и вибрации в тръбопровода.
· Изработени са от CR (polychloropren) гума и са с холендрово, резбово присъединяване от галванизиран чугун.
· Възможна е изработка и с резбово присъединяване от месинг.
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	Технически характеристики


	Размер
 [DN]
PFA
[bar]

PS
[bar]

mm
inch
вода

L1

L2

G1

G2

20
¾ 
10
10
10
10
10
25
1
10
10
10
10
10
32
1 ¼ 
10
10
10
0.5
10
40
1 ½ 

10
10
10
0.5
10
50
2

10
10
10
0.5
10
65
2 ½ 

10
10
10
0.5
10
80
3

10
10
10
0.5
10

	PFA – Допустимо работно налягане за вода

PS – Максимално допустимо налягане

L1 – Агресивни флуиди

L2 – Други флуиди

G1 – Агресивни газове

G2 – Други газове

Според PED директива 97/23/CE.

	Габаритни размери



     Крива налягане - температура
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	                  Тип ZKT от  ¾ ”  до 3”
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